OPIS  TECHNICZNY 


     Przebudowa nawierzchni jezdni  drogi powiatowej nr 1309G
                                                           od km 6+300 do km 7+530
1. Stan istniejący 

Przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje odcinek od km 6+300do km 7+530 o łącznej długości 1,230km  km o szerokości jezdni 5,0m.
Na ww. odcinku występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Jezdnia jest zniszczona. 

Pas drogowy posiada szerokość od 15,0m ÷ 25,0m.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych jest daszkowy od 1,5% do 2,5%
W profilu podłużnym droga posiada spadki od 0,5% do 1,5%.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez system rowów przydrożnych.


Istniejące  rowy przydrożne są zamulone.
2. Zakres przebudowy 
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G na w/w odcinku będzie polegała na dokładnym czyszczeniu jezdni, zwłaszcza jej krawędzi, sprysku istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 oraz ułożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej  AC11/S grub. 3cm (w ilości średnio 75kg/m2)
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy ścieralnej dla 

kategorii ruchu KR 2 zgodnie ze specyfikacją  WT2 
Droga w planie, przekroju poprzecznym i profilu podłużnym zachowa swoje istniejące 
parametry.

Po wykonaniu robót bitumicznych, zabezpieczone zostaną krawędzie jezdni.

