SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.27

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA PODKŁADZIE Z WŁÓKNINY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km

    na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego
1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego
1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacje techniczne są stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z siatką z włókna szklanego na podkładzie z włókniny, opóźniającymi powstawanie w warstwie ścieralnej, spękań zlokalizowanych w miejscach:

· połączeń różnych rodzajów nawierzchni,

· poszerzeń istniejących nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Siatka z włókna szklanego na podkładzie z włókniny – płaski kompozytowy wyrób syntetyczny, powstały poprzez połączenie za pomocą nici poliestrowych siatki z włókna szklanego z polipropylenową włókniną.

1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.3. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających pierwotny stan drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Siatka z włókna szklanego na podkładzie z włókniny


Do wykonania robót należy zastosować kompozyt złożony z siatki z włókna szklanego i polipropylenowej włókniny igłowanej z włókien ciętych, połączonych razem przy pomocy nici z poliestru. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki i włókniny tworzących kompozyt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kompozytu 

	Lp.
	Parametr
	Wartość

	1


	Materiał:

· siatka

· włóknina

· nici łączące składniki kompozytu
	· włókno szklane

· włókna cięte polipropylenowe

· poliester

	2
	Masa powierzchniowa włókniny [g/m2]
	125

	3
	Masa powierzchniowa kompozytu [g/m2]
	415

	4
	Wymiary oczek siatki [mm]
	40 x 40

	5


	Wytrzymałość na rozciąganie siatki włókien szklanych [kN/m] (*)

· wszerz

· wzdłuż
	100

100

	6


	Maksymalne odkształcenie siatki z włókien szklanych przy zerwaniu [%]
	3

	(*) – określone jako dolny 95 % poziom ufności


Siatka z włókna szklanego na podkładzie z włókniny powinna mieć właściwości zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobatą techniczną IBDiM.


Przy składowaniu siatki należy przestrzegać zaleceń producenta.

2.3. Emulsja asfaltowa


Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować:

a) kationową emulsję asfaltową modyfikowaną szybkorozpadową o zawartości asfaltu 70% wg EmA-94, posiadającą aprobatę techniczną IBDiM.

2.4 Materiały do robót nawierzchniowych


Materiały do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadać wymaganiom ST właściwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywającego siatkę, np. ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna”.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera, takiego jak:

· skrapiarki do wykonania skropienia emulsją asfaltową,

· sztywne szczotki.

3.3. Skrapiarki


W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do większości robót można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).

3.4. Inny sprzęt


Pozostały sprzęt stosowany do robót powinien odpowiadać wymaganiom ST, wymienionych w niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport siatki na podkładzie z włókniny


Siatkę na podkładzie z włókniny należy transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi.


Przy transporcie siatki należy przestrzegać zaleceń producenta.

4.3. Transport innych materiałów


Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom ST, wymienionych w niniejszej specyfikacji.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót


Należy wykonać warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni oraz na poszerzeniu zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Na wykonanej warstwie z betonu asfaltowego, która powinna być sucha i wolna od kurzu oraz innych zanieczyszczeń, należy wykonać skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową. Ilość emulsji powinna być tak dobrana, aby po jej rozpadzie i odparowaniu wody uzyskać od 0,9 do 1,1 litra asfaltu na metr kwadratowy powierzchni. Należy przestrzegać ogólnych zasad skropienia ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”, obowiązujących przy wykonaniu połączenia międzywarstwowego, zwracając szczególna uwagę na równomierność pokrycia powierzchni emulsją. Podłoża nie należy skrapiać, jeżeli jego temperatura jest niższa od 10ºC.


Rozwinięcie i ułożenie kompozytu powinno nastąpić natychmiast po wykonaniu skropienia. Należy stosować siatkę na podkładzie z włókniny o pasmach szerokości 1,0 m, układaną wzdłuż połączenia nawierzchni istniejącej i poszerzenia jezdni. Należy zwracać uwagę na, aby siatka była układana symetrycznie w stosunku do połączenia podłużnego. Aby kompozyt całkowicie przylegał do podłoża i nie tworzył fałdy, należy go energicznie szczotkować sztywnymi szczotkami.


W przypadku stosowania zakładu podłużnego pomiędzy końcem jednego pasma, a początkiem następnego należy wykonać zakład o szerokości minimum 150 mm. W miejscu wykonania zakładu należy dodatkowo wykonać skropienie dolnej warstwy kompozytu w ilości 0,4 – 0,5 litra czystego asfaltu na metr kwadratowy.


Na rozłożonej warstwie kompozytu dopuszcza się tylko ruch pojazdów związany z układaniem nowej warstwy asfaltowej.


Maksymalna temperatura mieszanki mineralno asfaltowej powinna odpowiadać ST 452-3.2 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna” i nie powinna przekraczać 180ºC.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót


Kontrola jakości robót polega na:

· sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia,

· sprawdzeniu poprawności wykonania zakładów i dodatkowego skropienia asfaltem,

· wizualnej ocenia przylegania kompozytu do podłoża przed ułożeniem na nim warstwy z betonu asfaltowego.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) ułożonego kompozytu.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia nawierzchni obejmuje:

· koszt materiałów wraz z transportem,

· wykonanie skropienia emulsja asfaltową,

· rozłożenie i szczotkowanie kompozytu.

10. przepisy związane

1. Zalecenia producenta kompozytu dotyczące technologii wbudowania.

